2024年渭南市聚氯乙烯绝缘电线产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市聚氯乙烯绝缘电线产品质量监督抽查实施细则

- 抽样方法

- 在生产企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量为一卷（应不少于50m），其中30m作为检验样品，剩余样品（不少于20m）作为备用样品。

- 检验依据

表1  聚氯乙烯绝缘电线检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 3048.5-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 绝缘老化后抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 绝缘老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 16 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 18 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 20 | 护套老化后抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 21 | 护套老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 22 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 23 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008 |
| 24 | 护套热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008 |
| 25 | 绝缘热稳定性试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 26 | 护套热稳定性试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 27 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 28 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 |
| 29 | 标志内容 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 6995.1-2008 |
| 注：GB/T 18380.12-2008为标准作废，标准指引方法。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》

GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》

GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》

JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016 《额定电压4150/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016 《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线》

相关的法律法规、部门规章和规定性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。