2024年渭南市涉水领域产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市涉水领域产品质量监督抽查实施细则

- 抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

在生产企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数应不少于250根管材。在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.1冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材：

在同一批次合格产品中抽取8根管材，每根截取4段，每段1m。每根中的 2段作为检验样品，2段作为备用样品。

如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

1.2给水用聚乙烯（PE)管材：

同一批次合格产品中非饮用水管材抽取6根，每根截取5段，每段1m；每根中的3段作为检验样品，2段作为备用样品。饮用水管材抽取7根，每根截取5段，每段1m；每根中的3段作为检验样品，2段作为备用样品。

1.3燃气用埋地聚乙烯（PE）管材：

同一批次合格产品中抽取8根，每根截取5段，每段1m；每根中的3段作为检验样品，2段作为备用样品。

如每根管材的长度不足以截取5段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

- 检验依据

- 表1  冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 3 | 简支梁冲击 | GB/T 18743.1-2022 |  | ● |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |  | ● |
| 5 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 6 | 静液压试验95℃ 22h | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚偏差。 |  |  |  |  |

表2  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 4 | 液压试验20℃ 1h | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 规格尺寸的检验项目为：平均外径及偏差，壁厚（任一点壁厚及偏差，平均壁厚及偏差）。 |  |  |  |  |

表3   建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 3 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 4 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |

表4  给水用聚乙烯（PE)管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 静液压强度（20℃，100h） | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 3 | 断裂伸长率d | GB/T 8804.1-2003 GB/T 8804.3-2003 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 中方法B |  | ● |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及偏差。 d断裂伸长率试验适用于管材壁厚不大于12mm时。 |  |  |  |  |

表5    燃气用埋地聚乙烯（PE）管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 静液压强度（20℃，100h） | GB/T 6111-2003 | ● |  |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.1-2003 GB/T 8804.3-2003 | ● |  |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 | ● |  |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及偏差。 |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。

注2:表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注日期的文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 5836.1    建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材

GB/T 10002.1    给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材

GB/T 18742.2   冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材

GB/T 13663.2    给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 15558.1    燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范性文件

3.2判定原则

3.2.1单项判定

冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材：

规格尺寸检验5根管材，允许有1个样品的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个(含）以上样品不符合要求时，判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 18742.2规定取双倍样复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。

聚氯乙烯（PVC-U)管材：

管材落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 5836.1规定取双倍样复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。

聚乙烯（PE)管材：

规格尺寸给水用聚乙烯（PE)管材检验5根管材，允许有1个样品的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个(含）以上样品不符合要求时，判定该项不合格；燃气用埋地聚乙烯（PE）管材检验8根管材，允许有1个样品的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 13663.2和GB/T 15558.1规定取双倍样复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

硬聚氯乙烯（PVC-U)管材：